备品采购需求及具体技术指标

| 产品名称 | 技术参数 | 订购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉褥 | 1.规格：2.00m*0.90m，总重1860g，胎重1500g。 2.执行标准 2.1梳棉胎质量按GH/T1020-2000《梳棉胎》及GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准相应等级要求。 2.2褥面内在及外观质量按GB/T22796-2009《被、被套》标准合格品及以上要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类以上标准规定。 3.其它技术要求 3.1棉褥尺寸公差±2%；填充物重量偏差率≥-3%；研磨率≥80%；面料平方米重量偏差≥-5%；面料经纬密度偏差≥-2%。 3.2缝制及外观要求 3.2.1可采用手工缝制或绗缝。 3.2.2 手工缝制引线按长度方向，确保行距均匀顺直，每行引线末端回针≥2针。长度方向引线行数为4行，表面浮线长度≤0.6cm，浮点距离≤6cm。 3.2.3 引线线密度：27.8tex×2或18.2 tex×2缝纫线。 3.2.4 面料不准拼幅或有接头。 3.2.5 做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。 3.2.6 绗缝具体要求由采购方确定。 3.2.7 复合褥绗缝间距≤18cm，表面浮线长度≤0.8cm，四周压纹均匀、整齐牢固。 | 150 |  |
| 床单 | 1.规格：2.30m*1.20m 2.面料：纯棉布料（平纹），蓝白格相间 3.执行标准：内在及外观质量按照GB/T22797-2009《床单》标准合格品及以上要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 4.其它技术要求 4.1床单尺寸公差±2%；面料平方米重量偏差≧-5%；面料经纬密度偏差≧-2%。 4.2水洗后规格尺寸≧2.10cm*1.10cm 4.3缝制要求 4.3.1床单不得有拼幅或接头 4.3.2线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，两头折边，缝线距边宽≧1cm，缝线两头回针。 | 150 |  |
| 被套 | 1.规格：2.20m*1.55m 2.面料：纯棉布料（平纹或2/1斜纹），淡蓝色 3.执行标准：内在及外观质量按照GB/T22796-2009《被、被套》标准合格品及以上要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 4.其它技术要求 4.1被套尺寸公差±2%；面料平方米重量偏差≧-5%；面料经纬密度偏差≧-2%。 4.2缝制要求 4.2.1被套不得有拼幅或接头，被套里、面经纬方向一致。 4.2.2线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，开口两头缝线回针3次，重叠长度≥1cm。 4.2.3开口在长度方向一头，开口长度60cm-70cm，开口距一侧40cm，用拉链、粘扣封口或均分三处各加二根带绕系。 | 150 |  |
| 枕芯 | 1.规格：0.60m*0.38m，总重1850g，胎重1750g。 2.执行标准：枕芯内在及外观质量按照GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准合格品以上要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类以上标准规定。 3.其它技术要求 3.1枕芯尺寸公差±3%；硬质棉枕芯填充物偏差率≧-5%；其它枕芯填充物重量偏差率≥-3%；面料经纬密度偏差≧-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。 3.2稻壳做填充物时，要求洁净、无灰尘、无米粒、无大块杂质，含杂率≤1%；填充用三维卷曲涤纶短纤维做填充物时，不得使用再生涤纶短纤维，要求无严重并丝、缰丝等疵点。 3.3缝制要求 3.3.1枕芯面料不得有拼幅或接头，枕芯里、面经纬方向一致。, 3.3.2线路顺直，针迹均匀。 3.3.3可采用绗缝或热熔工艺。 | 150 |  |
| 羊毛毡床垫 | 1.规格：2.00m*0.90m，总重4950g，胎重4500g。 2.填充物：符合GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准要求；内在及外观质量按照GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准合格品及以上要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类以上标准规定。 3.其它技术要求 3.1羊毛毡床垫尺寸公差±2%；羊毛毡重量偏差率≧-5%；毛混合毡重量偏差率≥-3%。 3.2面料平方米重量偏差≧-5%；面料经纬密度偏差≧-2%。 3.3羊毛要求经水洗，清洁卫生，经防蛀处理；卫生指标符合标准要求。 | 150 |  |
| 枕巾 | 规格：长度≧0.75m，宽度≧0.46m 面料：100%棉，提花工艺，内在及外观质量按照GB/T22864-2009《毛巾》标准合格品及以上要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 3.枕巾重量偏差率≧-5%。 | 150 |  |
| 枕套 | 1.规格：0.65m*0.4m 2.面料：纯棉印染布（平纹或2/1斜纹），淡蓝色， 3.执行标准：内在及外观质量按照GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准合格品及以上要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 4.其它技术要求 4.1枕套尺寸公差±2%；面料平方米重量偏差≧-5%；面料经纬密度偏差≧-2%。 4.2缝制要求 4.2.1枕套不得有拼幅或接头，枕套里、面经纬方向一致。 4.2.2线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，开口处缝线回针3次 ，重叠长度≥1cm。 4.2.3枕套开口在反面，距离长度一端15cm处，开口处重叠≧6cm。 | 150 |  |
| 注：每套备品需配备卧具包，打包放置。 |